PSI Ausschreibungstext

ProteX Kernbohrungsbeschichtung

ProteX Kernbohrungs-Beschichtung als porenfreie Schutzbeschichtung zum Versiegeln von freigelegten Betonflächen und Bewehrungseisen bei Kernbohrungen, geeignet für Beton, Faserbeton, Mauerwerk und Stahl im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung der ProteX Kernbohrungs-Beschichtung bestehend aus einem 2-Komponenten-Epoxidharz-Set zur Herstellung einer Schutzbeschichtung mit zäh-elastischer Oberfläche, seewasserfest und mit sehr guter Alkalien- und Säurebeständigkeit.

Verbrauch: ca. 0,33 l/m²

Arbeitsgänge: 1 bis 3, je nach Bedarf

Schichtdicke: ca. 0,1 bis 0,25 mm pro Anstrich

Umgebungstemperatur zur Verarbeitung: +5 bis +30°C

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Art.-Nr.: ____________________________

Menge: __________ Stück

Einzelpreis: __________ €

Gesamtpreis: __________ €